Scheda tecnica. Pagina 1 di 1.

23/03/04

meccanocar “Tuta Blu antiacido”

#### TESSUTO RITORTO ANTIACIDO Cm. 150

DATI TECNICI:

COMPOSIZIONE:				Polipropylene 100%

TITOLI FILATO:				Ordito ritorto 32/2 – Trama water 16

RIDUZIONI:					Fili ordito 28 – Fili trama 21

PESO:						Gr. 300 c.a. al Mtl.

RESISTENZA AL PILLING:		3

RESISTENZA ALL’ABRASIONE:	N° cicli  3.000

STABILITA’ DIMENSIONALE:		 1% ordito e trama

(lavaggio in vasca a 50°)

CARICO DI ROTTURA:			Kg. 120 c.a. in senso ordito – Kg. 85 c.a. in senso trama

(calcolato su striscia di

tessuto largo 5 Cm.)

###### RESISTENZA AGLI ACIDI:		Resistente agli acidi

RESISTENZA AGLI ALCOLI:		Resistente agli alcoli

MANUTENZIONE:				Lavaggio non superiore ai 50°

Non lavare a secco – Non stirare

MARCHIO MERAKLON:			Autorizzaz. MERAKLON SPA N. 433/1

##### ATTESTATO DI CONFORMITA’ N. 0339 AC 001

Le misurazioni sono state eseguite secondo la norma EN 368. Resistenza dei materiali alla penetrazione da liquidi.

Descrizione delle prove eseguite:

- Resistenza alla penetrazione dell’acido solforico 30% peso

- Resistenza alla penetrazione dell’idrossido di sodio 40% peso

- Resistenza alla penetrazione dell’alcool isopropilico

- Resistenza alla penetrazione dell’N-esano

I risultati delle prove sopra elencate sono contenuti nel rapporto di prova n° CISE-DMT-96-69 del 22/03/1996 emesso da CISE s.p.a. Segrate (Mi) Via Reggio Emilia, 39.