Fascette in plastica per cablaggi – Scheda tecnica – Pagina 1 di 1

07/09/2003

meccanocar

fascette in plastica per cablaggi

294 00 56200-2,5X98 bianca – 294 00 56210-2,5X98 nera – 294 00 56300-2,6X160 bianca

294 00 56310-2,6X160 nera – 294 00 56400-2,6X200 bianca – 294 00 56410-2,6X200 nera

294 00 56800-4,8X360 nera – 294 00 68300-4,8X195 bianca – 294 00 68310-4,8X195 nera

294 00 72920-7,8X240 nera – 294 00 72930-7,8X365 nera – 294 00 85013-9X780 nera

294 00 85035-7,8X750 bianca – 294 00 85040-7,8X750 nera

Fascette plastiche in poliammide 6.6 halogen & silicone free, testine di minimo ingombro, dentino completamente in poliammide per il minimo sforzo d’inserimento ed una elevata tenuta al carico.

# Caratteristiche

- Testina a basso profilo per il minimo ingombro.

- Speciale dentino completamente in poliammide, che unisce ad uno sforzo di inserimento minimo, un’elevata tenuta allo sgancio.

- Bloccaggio di sicurezza che impedisce lo sfilamento del codino, che si blocca per il serraggio finale manuale o con apposito attrezzo.

- Inserimento semplice e veloce che riduce lo sforzo richiesto all’operatore.

# Informazioni tecniche

- Materiale:			poliammide 6.6

- Temperatura d’esercizio:	-40°C/+85°C

- Colori:				nero e naturale (bianco)

- Grado d’infiammabilità:		UL 94 V-2

- Altre proprietà:			Halogen & Silicone free

| Lunghezza L mm | Larghezza W mm | Diametro fascio cavi DA – A mm | Tenuta minima allo sgancio N |
| --- | --- | --- | --- |
| 98 | 2,5 | 1,6 – 20 | 80 |
| 160 | 2,6 | 1,6 – 32 | 80 |
| 200 | 2,6 | 1,6 – 50 | 80 |
| 195 | 4,8 | 1,6 – 44 | 220 |
| 292 | 4,8 | 1,6 – 76 | 220 |
| 360 | 4,8 | 1,6 – 102 | 220 |
| 240 | 7,8 | 4,8 – 50 | 540 |
| 365 | 7,8 | 4,8 – 102 | 540 |
| 750 | 7,8 | 4,8 – 210 | 540 |
| 780 | 9,0 | 5,0 - 220 | 780 |