Filo per saldatura di alluminio. Scheda tecnica. Pagina 1 di 1.

meccanocar 402 00 09050-5357/1,2-Bobina 7 Kg.

Filo pieno per saldatura MIG ALSI5

- Filo pieno per saldatura MIG, indicato per la saldatura universale dell’alluminio laminato e fuso (AlSi2/7, AlMgSi, AlCuMg, AlZnMg), DURALLUMINIO.

CHEMICAL ANALYSIS:

Si = 4,50%.

Fe = 0,40%.

Cu = 0,10%.

Mn = 0,05%.

Zn = 0,10%.

Ti = 0,20%.

Cr = /

Altri= 0,15%.

Al = restante.

MECHANICAL PROPERTIES OF WELD METAL:

- Rm = 160 N/mmq.

- Rp0,2 = 90 N/mmq.

- A5d = 15%.

NORMATIVE:

- DIN 1732 S-ALSi5

- AWS A5.10

- ER 4043

Colata:

Lotto:

IMPORTANTE

La durata del prodotto nel suo imballo originale dipende dalla corretta conservazione in ambiente asciutto (umidità max 60%).

Le bobine fuori dal loro imballo esposte alle normali condizioni di officina hanno durata max 72 ore.

Il prodotto necessita di protezione contro l’umidità, la polvere e lo sporco durante l’uso e nelle pause di lavoro per evitare la contaminazione della superficie del filo e garantire il corretto svolgimento dell’operazione di saldatura.