Filo per saldatura di lamiere zincate. Scheda tecnica. Pagina 1 di 1.

meccanocar 402 00 00280-10-0.6 mm.-5 Kg.

402 00 00290-12-0.8 mm.-5 Kg.

Filo pieno per saldatura MIG di acciaio zincato

- Lega saldante a basso contenuto di rame, specifica per la saldatura di lamiere zincate. Indicata per l’utilizzo nel settore automobilistico per costruzioni e riparazioni.

- Rispetta l’ambiente. Fa risparmiare energia elettrica. Bassa emissione di sostanze cancerogene.

- Aumenta i valori di tenuta. Permette una più facile lavorazione del cordolo ottenuto. Si fonde completamente con la zincatura.

- Avvolgimento elettronico spira su spira.

Ambiti di utilizzo:

- Lamiere zincate. - Acciai a grana fine. - Marmitte catalitiche. - Ghisa ferrosa. - Telai e roll-bar. - Lamiere fini. - Ricambi originali. - Parti verniciate. - Parti arrugginite. - Saldatura a punti. - Saldatura di tubature. - Saldature di riempimento. - strati tampone.

CHEMICAL ANALYSIS:

C = 0.06-0.13%.

Si = 0.50-1.20%.

Mn = 1.00-1.90%.

P+S = max 0.025%.

Cu = max 0.30%.

GR, ZR+TI, NI, MO: max 0.15%.

Fe: RUGGINE.

MECHANICAL PROPERTIES OF WELD METAL:

- Resistenza a trazione: 720 N/mmq.

- Limite di snervamento: 540 N/mmq.

- Allungamento: 36%.

- Resilienza: 108 J.

- Polarità: = +

- Gas: miscela.

- Omologazioni: TUV, DB, LD, OBB, UDSSR, Industrie automobilistiche tedesche.

- Normative: DIN 8559.