19/06/2004

Tubo per radiatori corrugato. Scheda tecnica. Pagina 1 di 1.

SCHEDA TECNICA

meccanocar 373 RC-Tubo per radiatori corrugato

STRUTTURA:

Tubo in gomma con sottostrato nero liscio resistente al calore, rinforzo con inserzioni tessili e spirale metallica incorporata, copertura in gomma liscia nera con scanalatura elicoidale, ad impressione tela, resistente all’abrasione ed agli agenti atmosferici.

IMPIEGO:

Tubo molto flessibile per mandata acqua calda miscelata a liquidi antigelo. Usato nei sistemi di raffreddamento e di riscaldamento delle automobili e dei veicoli industriali. Il tubo offre la migliore flessibilità per l’assemblaggio nei vani motore.

NORME:

Rispetta le normative ISO 1307.

TEMPERATURA DI UTILIZZO:

Da -40°C a +120°C.

LUNGHEZZE:

Fornito in matasse da cinque metri.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| Diametro Interno (mm.) | Diametro esterno (mm.) | Peso teorico (Kg/m) | Pressione d’esercizio (bar) | Pressione di scoppio (bar) | Raggio min. di curvatura (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 28 | 0,38 | 5 | 15 | 100 |
| 28 | 36 | 0,50 | 5 | 15 | 140 |
| 32 | 42 | 0,73 | 5 | 15 | 160 |
| 35 | 45 | 0,79 | 5 | 15 | 175 |
| 38 | 48 | 0,84 | 5 | 15 | 190 |

meccanocar

19/06/04 RI.SVI.