Scheda tecnica. Pagina 1 di 1.

26/07/02

meccanocar 373 GP 00100

373 BO 01100

# Tubo carburante tutta gomma

|  | Metodo di prova | Valori Ottenuti | Unità di misura |
| --- | --- | --- | --- |
| #### DUREZZA | ASTM D2240 | 70 | ShA |
| DENSITA’ | ASTM D1415 |  | Gr/cm3 |
| CARICO DI ROTTURA | ASTM D412 | 8.5 | N/mm2 |
| ALLUNGAMENTO ROTTURA | ASTM D412 | 280% | % |
| LACERAZIONE | ASTM D624 | 34 | N/mm |
| COMPRESSION SET | ISO 815 |  | % |
| TEMP. DI ESERCIZIO |  | -20°C +80°C |  |
| TEMPERATURA D’INFRAG. | ASTM D2137 |  |  |

Test eseguiti: su placchetta di mm.2 e vulcanizzazione Post Curing.

Caratteristiche Tecniche: mescola in gomma nera NBR, resistente a carburanti e lubrificanti (olio nero e liscio). Resistente alle benzine con e senza piombo.

Idoneo per il recupero iniettori.